**附件1**

**技术标准和相关要求**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **绵阳机场（集团）有限公司拦鸟网采购项目** |
| **技术标准和相关要求** | 1.尺寸：10m\*2m/15m\*5m/24m\*5m，网目：4cm\*4cm；  2.材质：鱼线；  3.丝径：≥0.2mm；  4.颜色：黑色；  5.网片断裂伸长率不低于25%，纵向回缩率不低于5%；  6.适用机场土面区恶劣环境，所供鸟网需满足：高低温循环试验、湿热试验(85℃85%RH，24h)、盐雾试验(48h)、紫外老化(48h)、而外观无明显变化；  7.需具有防霉效果；  8.结算要求：供货数量以采购人实际入库单为结算依据，按合同约定单价每季度结算一次。  9.售后要求：若拦鸟网质量出现问题，中选方应负责包换、包退，由此产生的采购人损失由中选方负担。 |
| **其他要求** | 需提供增值税专用发票。 |
| 备注： | |